## Slide 1: Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM
PMD-Referenz Ergebnisse Zugversuche Stand: 27.10.2022

## Slide 2: Übersicht Versuchsdurchführung
Charge | HT | Versuche durchgeführt | Versuche ausgewertet | Bruchstücke vermessen | Bruchstücke fotografiert | Bruchstücke versandt
1 | T 850 |  |  |  |  | 
2 | T 925 |  |  |  |  | 
3 | T 1000 |  |  |  |  | 
4 | T 1150 |  |  |  |  | 
5 | T 1075 |  |  |  |  | 
 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 3: Übersicht Bruchlagen

## Slide 4: Charge 1, AWA_1_xx_Rz, T 850 Ergebnisse Zugversuche
14 gültige / 14 Versuchen
Zwei Proben nach dem Versuch beschädigt durch Fehler im Probenschutz
  46NT91, 46NT95
Chart: etech [-]
Owncloud-Ordner: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/548697151
Ergebnisse: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/548696818
Kurven: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/548696950

## Slide 5: Batch 1, AWA_1_xx_Rz, T 850 Results Tensile Tests
14 / 14 valid
Two specimens damaged after test
  46NT91, 46NT95
Chart: etech [-]

## Slide 6: Charge 1, AWA_1_xx_Rz, T 850 Ergebnisse Probenvermessung
Bruchlage aller Proben etwas in Richtung des oberen Probenendes (oben im Ofen) verschoben

## Slide 7: Charge 2, AWA_2_xx_Rz, T 925 Ergebnisse Zugversuche
12 gültige / 14 Versuchen
  46NT9H: Fehler an Maschine, keine Daten
  46NT9L: Extensometer verrutscht nach Höchstlast
Chart: etech [-]
Owncloud-Ordner: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174410
Ergebnisse: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174644
Kurven: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174605

## Slide 8: Charge 2, AWA_2_xx_Rz, T 925 Ergebnisse Probenvermessung
Bruchlage aller Proben etwas in Richtung des oberen Probenendes (oben im Ofen) verschoben

## Slide 9: Charge 3, AWA_3_xx_Rz, T 1000 Ergebnisse Zugversuche
14 gültige / 14 Versuchen
Chart: etech [-]
Owncloud-Ordner: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174425
Ergebnisse: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174725
Kurven: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174755

## Slide 10: Charge 3, AWA_3_xx_Rz, T 1000 Ergebnisse Probenvermessung
Bruchlage aller Proben etwas in Richtung des oberen Probenendes (oben im Ofen) verschoben

## Slide 11: Charge 4, AWA_4_xx_Rz, T 1150 Ergebnisse Zugversuche
13 gültige / 14 Versuchen
  46NTBJ: Fehler beim Speichern
Chart: etech [-]
Owncloud-Ordner: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174434
Ergebnisse: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174806
Kurven: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174818

## Slide 12: Charge 4, AWA_4_xx_Rz, T 1150 Ergebnisse Probenvermessung
Bruchlage aller Proben etwas in Richtung des oberen Probenendes (oben im Ofen) verschoben

## Slide 13: Charge 5, AWA_5_xx_Rz, T 1075 Ergebnisse Zugversuche
14 gültige / 14 Versuchen
Chart: etech [-]
Owncloud-Ordner: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174452
Ergebnisse: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174932
Kurven: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/f/554174944

## Slide 14: Charge 5, AWA_5_xx_Rz, T 1075 Ergebnisse Probenvermessung
Bruchlage aller Proben etwas in Richtung des oberen Probenendes (oben im Ofen) verschoben